Состав комплекта:

1.Резиновая цветная крошка SBR (в мешках по 20кг).

2.Клей полиуретановый

3.Растворитель (типа Нефрас, бензин Калоша).

Расход материала:

1.На 1кв.м. резинового покрытия толщиной 10мм потребуется:

7кг. резиновой крошки и 1,5кг клея.

2.Праймер для грунтования бетонного пола -  0,5кг растворителя смешать с 0,5кг клея примерно на 3кв.м. поверхности.

Укладка покрытия:

Важно: работать только по чистому и сухому бетонному полу, при температуре воздуха от +10 град.

1. На поверхность твёрдого бетонного пола тонким слоем    шпателем, валиком или кистью нанести праймер (грунтовку).

2. В пластиковой таре с помощью дрели с насадкой смешать резиновую крошку и клей.

Полученную смесь распределить по подготовленной поверхности. Смесь наносить вручную, используя шпатель и строительную терку.

Уложенную смесь тщательно уплотнить валиком и тёркой, достигая необходимой толщины покрытия.

Дайте высохнуть покрытию не менее 24 часов и наслаждайтесь выполненной работой.